Ausschreibungstextvorschlag für einzeilige Betonpflasterrinne

einzeilige Rinne Breite: 30 cm mit Betonrinnenplattensteinen Format (Raster)30x30x10 / 12 cm, Fuge 5 mm grau mit Vorsatz nach DIN EN 1338, Qualität DIK und eFT

Betonpflastersteine z. B Typ „Schrägrinnenplattenstein 30x30x10 / 12 cm Fuge für 5 mm eFT grau

Hersteller: Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH oder gleichwertiger Art

Charakteristika:

Betonschrägrinnenplattenstein mit Vorsatz und Fase, 2 cm schräger Oberseite, Flächenabstandstandhalter an der hohen Seitenfläche, sonst Abstandshilfen für eine min. Fugenbreite von min. 5 mm, Format (Raster) 30x30 cm Steindicke 10 / 12 cm, hergestellt unter ausschließlicher Verwendung von Basaltsplittbeton, ohne Zusatz von Flugasche als Zementaustauschstoff. Im Falle von Einfärbungen unter Verwendung von Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmenten.

weitere nachzuweisende Eigenschaften:

Kernbetonzementgehalt:			min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 			min. 400 kg/m³

Druckfestigkeit:				60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert kleiner 50 N/mm²

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach den CDF-Verfahren

Farbe: 	grau

Oberfläche:	unbehandelt

Einbaubeschreibung:

……lfm	MEUDT- Betonschrägrinnenplattenstein 30x30x10 / 12 cm für 5 mm Fugenbreite gefertigt nach DIN EN 1338 "Pflastersteine aus Beton", Kennzeichnung“, Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB06 und mit oben genannten zusätzlichen Eigenschaften liefern und fachgerecht als einzeilige Pflasterrinne, Breite 30 cm nach DIN 18318:2006-10 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein mindestens 20 cm dickes (bei hohen Lasten auch dicker) und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus C 25/30 höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung hammerfest versetzen. Das Fundament ist zu verdichten. Die Außenseiten des Fundamentes sind in der gesamten Höhe in Schalung herzustellen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Die Position beinhaltet Aussparungen, bzw. Anpassungen an Straßenabläufe. Die Vergütung für die Herstellung von Dehnungsfugen und das Verfugen mit vergütetem Fugenmörtel erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB06. Die Produkte des Lieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für die Ausführung der Betonschrägrinnenplattensteine wie vor, jedoch in Farbe anthrazit oder braun

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für die Ausführung der Betonschrägrinnenplattensteine in Sonderfarbe gemäß Baubeschreibung

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von Dehnungsfugen der Position ……… mit profilierten 1 cm dicken Gummidehnscheiben aus Naturkautschuk-Recycling-Material. In Abständen von50 cm bis 1 m vor und hinter jedem Einlaufbauwerk, ansonsten in Abständen von max. 5 m. Die Position beinhaltet die Lieferung aller hierfür erforderlichen Materialien, den Einbau, sowie das Beiarbeiten erforderlicher Pass-Stücke. Die Größe der Pass-Stücke, die an die Dehnfuge, Einbauten usw. anschließen muss mindestens 50% der Größe eines Normalsteines entsprechen. Nach der Erhärtung des Fugenmörtels sind die Dehnfugen von Mörtelresten zu befreien. Die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers sind zu beachten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Vermörtelung und Verfugung von Rinnen der Pos. ……… mit zementärem, trasshaltigem und schnell erhärtendem Fugenmörtel im Schlämmverfahren gemäß Herstellerangaben. Die Position beinhaltet alle hierfür erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten, sowie die Abreinigung der Rinnenoberfläche mit geeigneten Sprühdüsen und Schwammwerkzeugen oder –maschinen. Die Verlege- und Versetzhinweise der Hersteller von Mörtel und Rinnensteinen sind zu beachten

Material:

Sopro TrassNatursteinFuge (TNF) 674 grau (o. 676 anthrazit) (Fertigmörtel mit Druckfestigkeit ≥ 25 N/mm2) oder gleichwertiger Art

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 - 25